Tekst przetargu

Typ: TRAV®Nische Typ 4

| Informacje ogólne System szybowy do montażu rolet, żaluzji fasadowych / zewnętrznych lub ocienień tekstylnych we wtórnie montowanych zespolonych systemach izolacji cieplnej. Elementy izolacyjne spełniają wymagania dla klasy palności zgodnie z normą ÖNORM B 3800 wzgl. DIN 4102 min. B1 – trudnopalne. Dzięki modułowej budowie system ten można dopasować do grubości systemu izolacji cieplnej. System ten składa się z: Szyb z ocynkowanej blachy stalowej, grubość materiału 1 mm i odwiertów montażowych. Wysoka sztywność poprzez punktowo zespawany korpus. Elementy boczne z ocynkowanej blachy stalowej, grubość materiału 1 mm. Szyb opcjonalnie otwarty dyfuzyjnie do wnętrza pomieszczenia dla zapobiegania powstawania kondensatu. Wskazówka: W przypadku wersji z otworami dyfuzyjnymi widoczny jest element izolacyjny w odpowiednim kolorze. Wymiary szybu Standard: 180/280, 195/280, 210/280 i 210/230 mm. Maks. długość skrzynki 4300 mm. Za dopłatą na życzenie: - specjalne wymiary szybów - ścięcia - wnętrze skrzynki polakierowane według obowiązującej karty kolorów RAL Wskazówka: Poprzez wytłoczenie warstwa cynku jest rozprowadzana na krawędzi cięcia. Dzięki temu gwarantowana jest jakość powierzchni! | Elementy izolacyjne do wnętrza pomieszczenia w celu uniknięcia ubytków ciepła z odpornego na nacisk, ekspandowanego polistyrenu EPS 30, w konstrukcji przekładkowej i nierozłączalnie połączone z wnęką. Opcjonalnie - izolacja wewnątrz z: Poliuretan powleczony włókniną (30–160 mm) Pianka z żywicy fenolowej (20–160 mm) Wełna mineralna (20–160 mm) Za dopłatą elementy izolacyjne do stropu w celu uniknięcia ubytków ciepła z EPS 15 (λ 0,032 W/mK), w konstrukcji przekładkowej i nierozłączalnie połączone z wnęką. Standard: bez izolacji stropu. Opcjonalnie - izolacja stropu (120 mm) z: Poliuretan z laminatem z flizeliny Pianka żywicy fenolowej Wełna mineralna Za dopłatą dodatkowe możliwości izolacyjne w celu uniknięcia ubytków ciepła we wnętrzu szybu: Klin izolacyjny z EPS15, przy wykonaniu z roletami przy wersji jako żaluzje/żaluzje fasadowe element izolacyjny z EPS 15 element izolacyjny z EPS 30 dla profilu podstawowego izolacja stron bocznych z EPS 15 Nośnik tynku do fasady z EPS 30, 10 mm standardowy. Możliwość wyboru wersji bez nośnika tynku lub o grubości od 20 do 60 mm za dopłatą/ze zniżką. Z noskiem czyszczącym 5 mm jako standard, odbiegające wymiary dostępne bez dopłaty. Profil podstawowy z tworzywa (PVC twarde), w celu unikania mostków cieplnych. Jako węgarek dla okna i jednocześnie jako przyjęcie kasety ochrony przed insektami. Pałąki usztywniające są standardowo zamontowane w celu podwyższenia stabilności skrzynki. W przypadku wysokości szybu < 180 mm nie jest wymagany pałąk usztywniający. |
| --- | --- |