Tekst przetargu

Typ: TRAV®.frame jako rama

| Informacje ogólne Systemy ościeżnic z wysokiej jakości materiałów dla montażu okna z optymalizacją mostków termicznych w świetle otworu surowego budynku. Podstawowym materiałem systemu ościeżnic jest ekspandowany polistyren EPS 30 (λD 0,034 W/mK), otwarty dyfuzyjnie, o bardzo dobrej przyczepności tynku. Dzięki budowie modułowej system może być dopasowany do pożądanej grubości ściany. System ościeżnic jest zgodny z normą DIN 4108-2 (Izolacja termiczna i energooszczędność w budynkach – Część 2: Minimalne wymagania dla izolacji termicznej, poświadczenie równoważności) oraz z rozporządzeniem o energooszczędności EnEV. System ten składa się z: Ościeże bocznie i górnie składa się z izolacji ościeżnicy EPS30 i wewnętrznego elementu statycznego z OSB (OSB/3), o grubości18 mm, grubość całkowita 125 mm. Boczny profil izolacyjny ościeżnicy tworzy mocowanie okna i izolację ościeżnicy. Umieszczona wewnątrz płyta OSB (OSB/3) w strefie okna / drzwi daje możliwość przykręcenia bocznych i górnych ram profilu dla stabilnej fugi pomiędzy oknem i profilem izolacyjnym ościeżnicy. Ościeżnica dostarczana jest standardowo w wersji podtynkowej. Profil stopki dla elementów okiennych i drzwiowych Dla elementów okiennych wykonany jako profil parapetu o całkowitej wysokości 90 mm, składa się z profilu izolacyjnego wykonanego z EPS 30 dla mocowania parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz z wewnętrznego elementu statycznego z OSB (OSB/3), o grubości 18 mm. Zewnętrzny klin parapetu o wyznaczonym nachyleniu parapetu wynoszącym 5°. Jako warstwa dla montażu okna służy odporna na ściskanie płyta z tworzywa funkcyjnego o wysokiej gęstości, wykonanego na bazie twardej pianki PUR/PIR, o grubości 60 mm, dla przenoszenia obciążeń i izolacji termicznej pomiędzy przestrzeniami na zewnątrz i wewnątrz budynku, element ten jest trwale połączony z elementem pod parapet. Dla elementów drzwiowych wykonany jako profil stojaka ościeżnicy. Jako warstwa dla montażu drzwi jako standard służy odporna na ściskanie płyta z tworzywa funkcyjnego o wysokiej gęstości, wykonanego na bazie twardej pianki PUR/PIR, o grubości 60 mm, dla przenoszenia obciążeń. Opcjonalnie dla mocowania drzwi podnoszono-przesuwnych stosowana jest płyta wielowarstwowa (PUR-PIR/EPS/PUR-PIR). Przez dopasowanie do grubości ramy gwarantowane jest optymalne przeniesienie obciążeń. | Opcjonalnie: Montaż okiennic na kantówce drewnianej 60x80 mm z drewna świerkowego do mocowania okuć i zamknięć w górnym obszarze. Parapet zewnętrzny z aluminium Grubość 2 mm, wysokiej jakości wykonanie, z estetyczną osłoną 25 mm i bocznymi zakończeniami ślizgowymi. Parapet i boczne zakończenia nie są trwale połączone dla uniknięcia pękania tynku. Powierzchnie w kolorach standardowych bez dopłaty. Kolory specjalne zgodnie z prospektem „Palety kolorów HELLA” za dopłatą. |
| --- | --- |