Text pre verejnú súťaž

Typ: TRAV®frame ako obruba

| Všeobecne Systém ostenia z kvalitných materiálov na montáž optimalizovanú proti vzniku tepelných mostov okna do svetlého rozmeru pri hrubej stavbe. Základný materiál systému ostenia z expadnovaného polystyrénu EPS 30 (λD 0,034 W/mK), difúzne otvorený, z veľmi dobrou priľnavosťou na omietku. Vďaka modulárnej konštrukcii sa systém dá prispôsobiť na požadovanú hrúbku steny. Systém ostenia je v súlade s DIN 4108-2 (tepelná ochrana a úspora energie v budovách – časť 2: Minimálne požiadavky na tepelnú ochranu, dôkaz o rovnocennosti) a s nariadením o úspore energie EnEV. Systém pozostáva z: Ostenie zboku a hore pozostáva z izolácie ostenia EPS 30 a vloženého OSB statického prvku (OSB/3), hrúbka 18 mm, celková hrúbka 125 mm. Bočný izolačný profil ostenia tvorí zarážka okna a izolácia okenného rámu. Vložená OSB doska (OSB/3) v oblasti okna/dverí ponúka možnosť zoskrutkovania profilov rámu zboku a hore pre stabilnú škáru medzi oknom a izolačným profilom ostenia. Ostenie sa štandardne dodáva ako vyhotovenie na omietnutie. Podkladový profil pre okenné a dverové prvky Pri Okenné prvky vyhotovené ako profil parapetnej dosky s celkovou výškou uloženia 90 mm pozostávajúci z izolačného profilu z EPS 30 na uchytenie vonkajšej a vnútornej parapetnej dosky a vložený OSB statický prvok (OSB/3), s hrúbkou 18 mm. Diel parapetnej dosky s preddefinovanou šikmosťou parapetnej dosky 5°. Ako dosadacia plocha okna slúži tlakuvzdorná doska z vysoko zhusteného funkčného materiálu na báze PUR/PIR tvrdej peny, s hrúbkou 60 mm, na odvádzanie zaťaženia a tepelné oddelenie medzi vnútorným a vonkajším priestorom, nerozpojiteľne spojená s uchytením parapetnej dosky. Pri Dverné prvky vyhotovené ako nástupný profil. Ako dosadacia plocha dverí slúži ako štandard tlakuvzdorná doska z vysoko zhusteného funkčného materiálu na báze PUR/PIR tvrdej peny, s hrúbkou 60 mm, na odvádzanie zaťaženia. Voliteľne sa pre zdvíhacie a posuvné dvere ako dosadacia plocha dverí používa sendvičová doska (PUR-PIR/EPS/PUR-PIR). Prispôsobená na hrúbku rámu sa zaisťuje optimálne odvádzanie zaťaženia. | Voliteľne: Montáž zaťahovacích systémov na drevený štvorhran 60 x 80 mm zo smrekového dreva na upevnenie piestov a zaisťovacej jednotky v hornej časti. Vonkajšia parapetná doska z hliníka s hrúbkou 2 mm, v kvalitnom spracovaní s opticky sympatickou 25 mm clonou a bočnými klznými koncovkami. Okenný parapet je oddelený od klzných koncoviek, aby sa zabránilo prasklinám v omietke. Povrch v štandardných farbách „UNILOOK“ bez príplatku. Špeciálne farby podľa „HELLA vzorkovníka farieb/práškového nástreku – Colors for you“ za príplatok. |
| --- | --- |