Ausschreibungstext

Typ: TRAV®Nische Typ 4

| Allgemein Schachtsystem zur Aufnahme von Rollläden, Raffstores/Außenjalousien oder textilen Beschattungen zur Integration in das nachträglich verbauten Wärmedämmverbundsystem. Dämmelemente erfüllen die Brennbarkeitsklasse nach ÖNORM B 3800 bzw. DIN 4102 von mind. B1 – schwerbrennbar. Durch modulare Bauweise kann das System auf die geforderte Wärmedämmverbundsystemstärke angepasst werden. Das System besteht aus: Schacht aus verzinktem Stahlblech, Materialstärke 1 mm und Befestigungsbohrungen. Hohe Steifigkeit durch punktverschweißten Korpus. Seitenteile aus verzinktem Stahlblech 1 mm. Schacht zum Rauminneren optional diffusionsoffen zur Vermeidung von Kondenswasser. Hinweis: Bei Ausführung mit Diffusionsbohrungen ist der Dämmkörper in der entsprechenden Farbe sichtbar. Schachtabmessungen Standard: 180/280, 195/280, 210/280 und 210/230 mm. Max. Kastenlänge 4300 mm. Auf Wunsch gegen Mehrpreis: - Sonder-Schachtabmessungen - Gehrungen - Kasteninnenseite lackiert lt. gültiger RAL-Farbkarte Hinweis: Durch Stanzen wird die Zinkschicht über die Schnittkante gezogen. Somit ist die Oberflächenqualität garantiert! | Dämmkörper zum Rauminneren zur Vermeidung von Wärmeverlusten aus druckfestem, expandiertem Polystyrol EPS 30 in Sandwich-Bauweise unlösbar mit dem Schacht verbunden. Optional – Dämmung innen aus: Polyurethan mit Vlieskaschierung (30-160 mm) Phenolharzschaum (20-160 mm) Mineralwolle (20-160 mm) Gegen Mehrpreis mit Dämmkörper zur Decke zur Vermeidung von Wärmeverlusten aus EPS 15 (λ 0,032 W/mK), in Sandwich-Bauweise unlösbar mit dem Schacht verbunden. Standard: ohne Deckendämmung. Optional – Deckendämmung (120 mm) aus: Polyurethan mit Vlieskaschierung Phenolharzschaum Mineralwolle Zusätzliche Dämmmöglichkeiten zur Vermeidung von Wärmeverlusten im Schachtinneren gegen Mehrpreis: Dämmkeil aus EPS 15 bei Rollladenausführung Dämmkörper aus EPS 15 bei Jalousie-/Raffstoreausführung Dämmkörper aus EPS 30 für Grundprofil Seitenteildämmung aus EPS 15 Putzträger zur Fassade aus EPS 30, 10 mm Standard. Wahlweise ohne Putzträger oder 20 bis 60 mm Stärke gegen Mehr-/Minderpreis. Mit Putznase 5 mm als Standard, abweichende Maße ohne Mehrpreis möglich. Grundprofil aus Kunststoff (Hart-PVC), zur Vermeidung von Wärmebrücken. Dient als definierter Anschlag für das Fenster und gleichzeitig zur Aufnahme der Insektenschutzkassette. Versteifungsbügel sind standardmäßig für eine höhere Stabilität des Kastens verbaut. Bei Schachthöhen < 180 mm keine Versteifungsbügel erforderlich. |
| --- | --- |